# EUV光刻光学规范与标准汇编

Compendium of EUV Lithography Optical Specifications and Standards

——带图版 · 带公式版 · 按采购规范格式重写版 · 中英双语增强版——

Illustrated + Formula-Enriched + Procurement-Style + Bilingual Edition

# 文档定位 / Document Positioning

本文件将公开可检索资料、行业路线图、计量知识和工程判断整合成一份更接近企业内部规范书风格的Word资料文档，用于系统解释EUV光刻光学规范从何而来、为何如此苛刻、以及如果要形成采购技术协议应如何组织。

This Word document consolidates public sources, roadmaps, metrology knowledge and engineering reasoning into a more enterprise-style specification reference.

## 适用边界 / Scope

公开来源优先：NIST、PTB、CXRO/LBNL、IEEE IRDS、SPIE、ASML、ZEISS。

本文件不给出厂商保密原始验收值，而给出公开典型值、工程逻辑和建议写法。

适合用作学习资料、技术交流资料、项目预研资料、采购规范底稿。

# 目录 / Contents

1. 第一性原理总览 / First-principles overview

2. 关键公式与工程含义 / Core equations and engineering meaning

3. 图示化理解 / Illustrated understanding

4. 光学规范总表 / Consolidated specification matrix

5. 按采购规范格式重写 / Procurement-style chapters

6. High-NA EUV加严逻辑 / Why High-NA tightens everything

7. 计量、验收与失效处置 / Metrology, acceptance and failure handling

8. 双语术语表与参考资料 / Glossary and references

# 1. 第一性原理总览 / First-Principles Overview

EUV光刻在13.5 nm工作。由于几乎所有普通光学材料在这一波段都强吸收，系统不能再依赖透镜，而必须依赖多层膜反射镜；同时单镜反射率只有约70%量级，经过多次反射后系统总通量会快速下降。于是反射率、波前误差、粗糙度、污染、热稳定性和High-NA被迫同时进入核心规范。

At 13.5 nm, strong absorption eliminates normal transmissive optics, forcing the system to use reflective multilayer mirrors. Since each mirror only reflects around ~70%, throughput drops multiplicatively across the optical train. That is why reflectivity, WFE, roughness, contamination and High-NA tolerance become tightly coupled specifications.

约束A：全反射式架构意味着镜面与多层膜质量是系统成像的物理基础。

约束B：反射率损失按乘法叠加，因此微小损失会演变为系统级产能问题。

约束C：NA提高改善分辨率，但会按NA²缩小景深并加严容差。

约束D：粗糙度、PSD、污染和界面扩散同时影响反射率、flare和寿命。

约束E：关键验收必须尽可能使用at-wavelength / actinic metrology。

# 2. 关键公式与工程含义 / Core Equations and Engineering Meaning

这些公式的作用不是数学装饰，而是把规格书中的每一个关键参数和背后的物理原因绑定起来。

The equations below connect each specification item to the physical reason behind it.

## 2.1 分辨率 / Resolution

R ≈ k1 · λ / NA

当λ已固定在13.5 nm附近后，进一步缩小特征尺寸主要依赖更高NA以及更好的掩模/工艺协同。

## 2.2 景深 / Depth of Focus

DOF ≈ k2 · λ / NA²

这条式子解释了为什么High-NA会迅速加严平坦度、对焦与平台稳定性要求。

## 2.3 多镜通量 / Multi-mirror Throughput

T_total ≈ ∏Ri   ;   if Ri = R, then T_total ≈ R^N

它解释了反射率为何是EUV光学规范中最不能妥协的指标之一。

## 2.4 布拉格反射 / Bragg Reflection

mλ = 2d · sinθ

这条关系说明多层膜的周期、层厚比例和入射角共同决定反射峰位置和效率。

## 2.5 镜面误差与波前 / Surface Error and WFE

For reflection (small-angle approximation): WFE ≈ 2 × surface figure error

因此镜面亚纳米面形控制不是奢侈指标，而是系统波前预算的自然结果。

## 2.6 粗糙度与散射 / Roughness and Scattering

TIS ≈ (4πσ / λ)²

σ² = ∫ PSD(f) df  over a specified band

这解释了为什么EUV规范必须写PSD频段，而不能只写一个粗糙度单值。

# 3. 图示化理解 / Illustrated Understanding

图1 / Figure 1  多镜通量对单镜反射率极度敏感。

解释：R从0.70降到0.68，看上去只是2个百分点，但6到8次反射后系统通量显著恶化。

图2 / Figure 2  Mo/Si多层膜布拉格反射镜结构示意。

解释：层周期、界面陡峭度、粗糙度、应力和污染共同决定镜面是否可用。

图3 / Figure 3  High-NA把整机容差重新分配。

解释：High-NA不是线性升级，而是把掩模3D、DOF、WFE、平坦度与对准问题同时推到前台。

# 4. 光学规范总表 / Consolidated Specification Matrix

| 对象 Object | 参数 Parameter | 公开典型值 Typical Range | 工程意义 Engineering Meaning | 常用计量 Typical Metrology |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统 | 工作波长 Wavelength | 13.5 nm附近 | 决定成像尺度与膜系中心 | 光谱/辐射计 |
| 系统 | NA | 0.33 / 0.55 | 决定分辨率和DOF | 系统设计验证 |
| 系统 | 总波前误差 Total WFE | 按预算严控，通常远低于1 nm RMS | 决定像差与CD控制 | 在波长干涉 |
| 反射镜 | 峰值反射率 Peak reflectivity | 约65%–70%+ | 决定总通量和剂量裕量 | EUV反射率计 |
| 反射镜 | 中心波长 Center wavelength | 13.5 nm附近，偏差严控 | 影响峰值匹配 | 波长扫描 |
| 反射镜 | 粗糙度 Roughness | 0.1 nm级及以下（按频段） | 影响散射和flare | AFM/散射仪 |
| 膜层 | 均匀性 Uniformity | 口径内高一致性 | 影响剂量和相位一致性 | mapping/XRR |
| 环境 | 碳/锡污染 Carbon/Sn contamination | 增长速率受控且可恢复 | 影响反射率、寿命和散射 | 见证片/XPS |
| 掩模 | 可打印缺陷 Printable defects | 趋近零缺陷目标 | 直接影响良率 | Actinic/暗场/电子束 |
| 系统 | flare | 按系统预算严控 | 降低对比度并放大随机缺陷 | 散射建模+实测 |

# 5. 按采购规范格式重写 / Procurement-Style Specification Chapters

以下表格采用更像内部技术协议的结构：参数—定义—测试方法—判定标准—抽样规则—失效处置。

## 5.1 系统级光学性能规范 / System-level Optical Performance

| 参数 Parameter | 定义 Definition | 测试方法 Test Method | 判定标准 Acceptance | 抽样规则 Sampling | 失效处置 Failure Disposition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作波长 Wavelength | 照明中心波长和带宽 | EUV光谱测试 | 满足目标窗口并与膜系匹配 | 首件+变更复测 | 超差则暂停放行并复核光源/膜层匹配 |
| 总波前误差 Total WFE | 系统输出波前相对于设计波前的残差 | 在波长干涉/phase retrieval | 满足系统误差预算 | 整机验收+周期复核 | 超限则拆分单镜与装调链路定位 |
| flare | 由散射与中频误差引起的背景光 | 成像实验+散射建模 | 不高于系统flare预算 | 型式试验+变更复验 | 超限则冻结批次并追溯MSFR与污染 |
| 照明均匀性 Uniformity | 视场和光瞳内能量一致性 | 系统照明测量 | 满足剂量均匀性要求 | 逐机验收 | 超限则重整照明与校准 |

## 5.2 反射镜基底规范 / Mirror Substrate Specification

| 参数 Parameter | 定义 Definition | 测试方法 Test Method | 判定标准 Acceptance | 抽样规则 Sampling | 失效处置 Failure Disposition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面形误差 Figure error | 相对理想型面的偏差 | Fizeau/CGH/LTP | 满足RMS/PV/斜率限值 | 100%全检 | 返修、重抛、降级或判退 |
| 低频PSD LF-PSD | 低空间频率误差谱密度 | 干涉仪+PSD分析 | 不得超过包络线 | 100%全检 | 超限不得进入镀膜 |
| 中频PSD MF-PSD | 易导致flare的纹理误差 | 白光干涉/散射仪 | 满足flare映射预算 | 关键面加密抽测 | 超限返工并复测 |
| 高频粗糙度 HSFR | 高频纳米尺度表面起伏 | AFM | 满足HSFR上限 | 每面多点测量 | 超限则停止流转并追溯工艺 |
| 热稳定性 Thermal stability | 温漂下的面形稳定 | 温控前后面形比对 | 漂移不高于热预算 | 样件认证+批次抽测 | 超限禁止入机 |

## 5.3 多层膜规范 / Multilayer Coating Specification

| 参数 Parameter | 定义 Definition | 测试方法 Test Method | 判定标准 Acceptance | 抽样规则 Sampling | 失效处置 Failure Disposition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 峰值反射率 Peak reflectivity | 13.5 nm附近峰值反射能力 | EUV反射率计 | 达到目标值并高于下限 | 见证片每批+成品抽测 | 低于下限则整批冻结 |
| 中心波长 Center wavelength | 反射峰对应波长 | 波长扫描反射率 | 偏差在可接受窗口内 | 见证片每批 | 超差则调整镀膜参数并重做 |
| 均匀性 Uniformity | 口径内周期和反射率一致性 | 多点mapping | 不得出现异常峰位漂移 | 每件多点 | 异常则局部失效分析 |
| 膜应力 Film stress | 涂层引起的弯曲与稳定性变化 | 镀前镀后比对 | 不得破坏面形和寿命预算 | 首件+批次见证片 | 超限则停线排查 |
| 界面质量 Interface quality | 界面粗糙与扩散的综合表现 | XRR/TEM(开发阶段) | 与反射率模型一致 | 开发认证阶段加严 | 异常则追溯沉积腔体 |

## 5.4 污染与洁净度规范 / Contamination and Cleanliness Specification

| 参数 Parameter | 定义 Definition | 测试方法 Test Method | 判定标准 Acceptance | 抽样规则 Sampling | 失效处置 Failure Disposition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒 Particle count | 光学面颗粒尺寸和数量 | 暗场/表面扫描 | 关键尺寸颗粒不得存在 | 100%关键面检查 | 清洗重检，重复失败则隔离 |
| 碳污染 Carbon growth | EUV照射后碳层增长速率 | XPS/见证片/反射率前后比对 | 低于寿命预算 | 型式试验+周期抽检 | 超限则调整环境与材料 |
| 锡污染 Sn deposition | 源侧锡碎片或沉积风险 | 见证片/表面分析 | 不得破坏反射率与散射预算 | 源侧重点跟踪 | 异常则加严屏蔽与清洗 |
| 出气 Outgassing | 真空辐照环境中的挥发物释放 | 真空出气测试 | 满足设备环境兼容性 | 材料导入前认证 | 不合格材料禁止入机 |

## 5.5 掩模光学规范 / Mask Optics Specification

| 参数 Parameter | 定义 Definition | 测试方法 Test Method | 判定标准 Acceptance | 抽样规则 Sampling | 失效处置 Failure Disposition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空白缺陷 Blank defects | 空白掩模上的颗粒/坑洞/相位缺陷 | Actinic+暗场+电子束 | 关键区域不得有可打印缺陷 | 100%关键区域 | 不合格直接判退 |
| 掩模平坦度 Mask flatness | 掩模基板与多层膜后的整体平面性 | 干涉测量 | 满足High-NA对焦预算 | 逐片验收 | 超限判退或限制工艺 |
| 掩模3D效应 M3D | 吸收体厚度/侧壁/入射角导致的成像差异 | 建模+SHARP类实验 | 满足指定图形窗口要求 | 新设计导入验证 | 超限则更新吸收体/照明/OPC |

# 6. High-NA EUV加严逻辑 / Why High-NA Tightens Everything

| 变化项 Change | 直接后果 Direct Consequence | 被加严的规范 Tightened Specification |
| --- | --- | --- |
| NA上升 | 分辨率提高但DOF缩小 | 平坦度、对焦控制、平台稳定性 |
| 角度分布变化 | 反射相位和偏振更敏感 | 掩模3D建模、膜层设计 |
| 更高空间频率 | MSFR更容易映射到flare | PSD包络和散射预算 |
| 工艺窗口缩小 | 局部缺陷更容易打印 | 缺陷阈值、抽样与复测 |
| 新型掩模堆栈 | 旧经验值失效 | actinic计量与供方变更管理 |

# 7. 计量、验收与失效处置 / Metrology, Acceptance and Failure Handling

优先建立“系统级指标 ↔ 单镜指标 ↔ 膜层指标 ↔ 环境指标”的因果映射。

粗糙度按PSD频段给限值和积分规则，而不是只报单值。

反射率至少区分峰值、中心波长、带宽和口径均匀性。

污染必须规定前后对比、增长速率、恢复能力和见证片策略。

失效关闭需包含隔离、定位、返修/判废、根因分析和控制图更新。

## 建议的失效闭环 / Suggested failure loop

隔离不合格件并冻结同批见证片/批次。

区分问题来源：基底、镀膜、污染、装调或计量。

根据问题类型决定返修、重抛、重镀、清洗、降级或判废。

把重复问题写回抽样规则、工艺窗口与变更管理。

# 8. 双语术语表 / Bilingual Glossary

| 中文 | English | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 波前误差 | Wavefront Error (WFE) | 光波前相对于理想设计波前的偏差 |
| 中频空间粗糙度 | Mid-Spatial-Frequency Roughness (MSFR) | 常与flare和对比度损失相关 |
| 功率谱密度 | Power Spectral Density (PSD) | 按空间频率管理表面误差的核心工具 |
| 光化学计量 | Actinic Metrology | 在工作波长下进行的计量 |
| 可打印缺陷 | Printable Defect | 最终会在晶圆上形成成像影响的缺陷 |
| 数值孔径 | Numerical Aperture (NA) | 决定分辨率和景深 |
| 景深 | Depth of Focus (DOF) | 焦平面可容忍的轴向范围 |
| 总积分散射 | Total Integrated Scattering (TIS) | 粗糙度造成总散射损失的常用量 |

# 9. 参考资料 / References

[R1] NIST SP 1500-208, EUV Lithography Working Group Meeting report.

[R2] NIST efforts in extreme-ultraviolet metrology, SPIE Proceedings 12750.

[R3] PTB: Update on EUV radiometry at PTB, SPIE 9776.

[R4] PTB high-accuracy EUV reflectometry publications at BESSY II.

[R5] CXRO/LBNL reflectometry beamline publications for EUV multilayer optics.

[R6] IEEE IRDS 2023/2024 Lithography roadmaps.

[R7] ASML, Lenses & Mirrors - Lithography Principles.

[R8] ZEISS SMT, EUV lithography and technology.

[R9] SPIE Press, EUV Lithography.

[R10] Lowisch, Optics for EUV Lithography.

[R11] Public mask roughness and actinic metrology literature from LBNL/SPIE.

[R12] Public High-NA EUV reviews from imec, JJAP and SPIE.

## 附记 / Notes

本版已同时满足：带图版、带公式版、按采购规范格式重写版、中英双语增强版。

若需继续贴近企业内部规范，可再拆分为系统、镜面、膜层、掩模四个独立文档。